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	Je vous invite à passer au rayon "produits de nettoyage" de votre supermarché favori. Achetez un bidon de "Sols Plus", ça coûte 4 euros pour un litre. Ce liquide est plus connu en Amérique sous la marque "Future" et auparavant en France comme "Klir". Quel rapport avec le modélisme? C'est tout simplement un vernis acrylique brillant de première qualité. Similaire au vernis Tamiya qui coûte cinquante fois plus cher, il est très courant dans le monde des maquettes plastiques mais curieusement ignoré des modélistes RC.
Le "Sols Plus" est à base d'eau et n'attaque aucun matériau de modélisme, pas même le dépron ! Il s'applique facilement au pistolet ou au pinceau et protège efficacement les peintures de nos chers modèles contre les accrocs. Bien sûr, pour les thermiques (méthanol) il faudra ajouter l'habituelle couche de protection PU. Attention, même s'il est sec au toucher après une heure, sa polymérisation prend 24 heures. Sa bonne odeur ne s'estompe qu'après plusieurs semaines.
Sur une peinture satinée ou brillante, "Sols Plus" améliore l'éclat. Sur du mat, il donne un fini satiné du plus bel effet. Il est possible de le rendre vraiment mat en y ajoutant de 10 à 30% de "Flat Base" de marque Tamiya (X21). Cependant, cela ne marche que si on l'applique au pistolet en plusieurs fines couches. En effet, l'agent matant est blanchâtre. Posé au pinceau ou en couche épaisse, il s'accumule dans toutes les aspérités, laissant des taches honteuses après séchage...
Le "Sols Plus" n'est pas qu'un simple vernis. Trempez-en une verrière et posez-la sur un papier absorbant pour capter l'excédent sur les bords. Après séchage le "verre" brille de mille feux, c'est magique! Ajoutez un peu de peinture "or" X12 Tamiya et vous obtenez un cockpit fumé façon F-16 du plus bel effet. Avant d'appliquer le produit sur un vitrage, nettoyez-le soigneusement à l'alcool car "Sols Plus" n'adhère pas bien sur le gras et les traces de doigts. Protégez la verrière de la poussière et des insectes pendant le séchage, en posant une grande boîte propre par dessus. La même astuce s'applique aussi aux cadrans de cockpits.
Ce n'est pas tout! Ce liquide miraculeux améliore l'état de surface des moules en résine. Il augmente l'adhérence des décalcomanies. Il s'enlève facilement à l'ammoniaque sans endommager la peinture. On peut le mélanger avec des microballons pour en faire un enduit. Plus incroyable encore: certains l'emploient pour astiquer leurs sols!
Pour être honnête, il faut dire qu'il y a un petit bémol... Par rapport au 'Future' américain qui est un produit transparent, l'aspect du Sols Plus est laiteux. Un détour par le site du fabriquant nous apprend que sa composition est un peu différente. La version européenne contient des phtalates, agents plastifiants soupçonnés d'être cancérigènes. Le port du masque est donc recommandé lors de l'application au pistolet. A défaut, travaillez dehors ou aérez copieusement la pièce.
Comme déjà lu ailleurs, je termine par un avertissement important: Une fois versé dans un verre, ce produit ressemble à s'y méprendre à du pastis. Ne le laissez donc pas traîner dans le clubhouse un jour de fortes chaleurs ;-)
Tout savoir sur le "Sols Plus", le "Future" ou le "Klir": http://www.master194.com/encyclo/klir/index.htm
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